文章编号: ？-？（2011）？-？-？

论文一律用A4纸

中文标题小二黑，不超过20个字

作者A1，作者B2，…四号楷体，多个作者用“，”间隔，若通讯地址不同，用“1、2…”等上标标识

（1.学校 院系，省市 邮编；2科室 单位，省  市 邮编；…）小五号宋体

摘要：小五号宋体

关键词：小五号宋体，以“；”间隔

中图分类号：查中图分类号手册      文献标志码：小五号新罗马

英文题目  新罗马四号，首字母大写，其余均小写（专用名词除外）

Author1，Author1，…小四号新罗马

（1.School or Department，University，Province250061，China；

2.Office，Company，Province250061，China；…）五号新罗马

Abstract: 五号新罗马

Keywords： 五号新罗马以“；”间隔，均小写（专用名词除外）

正文一级标题四号宋体，以0,1,2…排序.

二级标题 五号黑体,以1.1,1.2…排序

正文文字五号宋体,通栏排列,左、右页边距2cm

图：图标和图题放在图的正下方，包括中英文两部分

表：采用三线表，图标和图题放在表的正上方，包括中英文两部分

参考文献：小五号宋体

[1]

[2]

[3]

文章编号: ？-？（2011）？-？-？

水化学条件对高岭土压缩性的影响机理

王者超1,2，王心语1

(1.山东大学岩土与结构工程研究中心 山东 济南 250061

2. 东北大学深部金属矿山安全开采教育部重点实验室 辽宁 沈阳 110004)

摘要：研究在不同水化学条件下高岭土的压缩特性开展了不同化学溶液饱和条件下高岭土的一维固结试验试验结果表明:在较低压力水平下Na+或Ca2+ 明显降低了高岭土的压缩性但随着离子浓度的增加高岭土的压缩性又有提高的趋势而高应力水平下离子浓度对高岭土压缩性的影响不明显。

关键词：水化学条件；高岭土；压缩性；力学模型；

中图分类号：U43      文献标志码：A

The effect of hydrochemical conditions on compression

characteristics of kaolinite

WANG Zhechao1,2,WANG Xinyu1

- School of Civil Engineering, Shandong University, Jinan 250061, Shandong, China;

- Key laboratory of Ministry of Education on Safe Mining of Deep Metal Mines, Northeastern University, Shenyang 110004, Liaoning, China）

Abstract: In order to investigate the compression characteristics of kaolinite in various hydrochemical conditions，oedometer tests on kaolinite specimens saturated with acidic，alkaline and saline solutions were performed.

Keywords：hydrochemical condition；kaolinite；compressibility；mechanical model

0  引言

水化学条件改变引起的岩土工程问题广泛存在于能源、环境等领域。地下水与岩土体之间的化学作用包括离子交换、溶蚀作用、沉淀作用等[1]，水化学条件的变化会打破孔隙水与土颗粒表面原有的平衡，导致粘土颗粒的物理化学组成和微观、细观结构发生改变，在宏观上则表现为岩土体力学行为的变化。

1  研究过程与方法

  - 试验方案

为研究水化学条件变化对高岭土压缩性的影响，开展高岭土在不同溶液饱和条件下的一维固结试验。高岭土产地、类型等对其物理性质有一定影响[14]。

(a)高岭土在不同浓度的NaCl溶液中的e-p曲线           (b) 高岭土在不同浓度的CaCl2溶液中的e-p曲线

图2 高岭土的e-p曲线随离子浓度的变化

Fig.2 One-dimensional consolidation curves of kaolinite in solutions with various ion concentrations

表1 试样初始状态

Table 1  Initial states of specimens

| 土类 | 设计含水率ω0/ % | 干密度ρd/ (g·cm-3) | 试样直径d/mm | 初始高度h0/ mm | 颗粒密度ρs/ (103kg·m-3) | 初始孔隙比 e0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高岭土 | 48.3 | 0.858 | 61.8 | 20 | 2.65 | 2.09 |

参考文献：

[1] 汤连生.水-土化学作用的力学效应及机理分析[J].中山大学学报(自然科学版)，2000，39(4):104-109.

TANG Liansheng. Mechanical effect of chemical action of water on soil and analysis on its mechanism[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 2000, 39(4): 104-109.

[2] 于海浩.孔隙水溶液浓度对黏土力学特性影响规律研究[D].桂林：桂林理工大学，2015.

YU Haihao. Effects of pore solution concentrations on mechanical properties of clay[D].Guilin: Guilin University of Technology，2015.

- 中华人民共和国建设部. 土工试验方法标准：GB/T 50123—1999. [S].北京：中国计划出版社，1999.

- 孙维林.粘土理化性质[M].北京：地质出版社，1992.

- EDIL T B. Mechanical properties and mass behavior of shredded tire-soil mixtures[C]//Proceedings of the international Workshop on Light weight Geomaterials. Tokyo, Japan：ASCE，2002: 17-327.